# SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA 
I ODBIORU ROBÓT budowlanych

D.04.02.01

45233000-9

WARSTWY ODSĄCZAJĄCE I  ODCINAJĄCE

CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg.

# 1. Wstęp

## Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej w związku z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś.

## Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych 
w punkcie 1.1.

## Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem warstwy odcinającej i obejmuje wykonanie:

- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa  gr. 20 cm,

- wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa  gr. 10 cm pod chodnikami.

## Określenia podstawowe

Określenia podstawowe są zgodne z  odpowiednimi polskimi normami i z określeniami podanymi w ST D-M.00.00.00.

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M.00.00.00.

# Wyroby budowlane i materiały

## 2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych i materiałów

Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST D-M.00.00.00.

## 2.2. Rodzaje wyrobów

Wyrobem zastosowanym przy wykonywaniu mieszanki do warstwy odcinającej jest kruszywo naturalne o uziarnieniu do 8mm spełniające wymagania PN-EN 13242 i  WT-4 2010 oraz cement.

## 2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstwy odcinającej powinny spełniać następujące wymagania:: Gc80/20, Gf80, Ga75, WA242

Mieszanka 0/8 winna spełniać następujące wymagania WT-4 2010;

- max.  Zawartość pyłów UF15

- zawartość nadziarna GC90

- wrażliwość na mróz – wskaźnik piaskowy co najmniej 35

- mrozoodporność F4

- wartość CBR co najmniej 35

- wodoprzepuszczalność – współczynnik filtracji k co najmniej 0,0093 cm/s

## 2.4. Wymagania dla cementu

Zgodnie z STWiORB M.13.01.00.

## 2.5. Składowanie wyrobów

2.5.1. Składowanie kruszywa

Jeżeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinającej nie jest wbudowane bezpośrednio po dostarczeniu na budowę i zachodzi potrzeba jego okresowego składowania, to Wykonawca robót powinien zabezpieczyć kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rzeczami. Podłoże w miejscu składowania powinno być równe, utwardzone i dobrze odwodnione.

2.6.1. Składowanie cementu

Zgodnie z STWiORB M.13.01.00.

# 3. Sprzęt

## 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00.

## 3.2. Sprzęt do wykonania robót

Wykonawca przystępujący do wykonania warstwy odcinającej powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- płyt wibracyjnych lub ubijaków mechanicznych,

- stabilizatorów do gruntu (recykler).

# 4. Transport

## 4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00.

## 4.2. Transport kruszywa

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rzeczami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

## 4.3. Transport cementu

Zgodnie z STWiORB M.13.01.00.

# 5. Wykonanie robót

## 5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00.

## 5.2. Przygotowanie podłoża

Podłoże gruntowe powinno spełniać wymagania określone w ST D.04.05.01 „Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem.

Warstwa ulepszonego podłoża powinna być wytyczona w sposób umożliwiający wykonanie jej zgodnie z dokumentacją projektową, z tolerancjami określonymi w niniejszej specyfikacji.

Paliki lub szpilki powinny być ustawione w osi drogi i w rzędach równoległych do osi drogi, lub w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera.

Rozmieszczenie palików lub szpilek powinno umożliwiać naciągnięcie sznurków lub linek do wytyczenia robót w odstępach nie większych niż co 10 m.

## 5.3. Wbudowanie i zagęszczanie mieszanki kruszywa

Uziarnienie mieszanki 0/8 winna spełniać wymagania (WT-4 2010) :

Za zgodą inżyniera  mogą być stosowane uziarnienia: 0/11.2, 0/16, 0/22, 0/31,5, lub 0/63.

Kruszywo powinno być rozkładane w warstwie o jednakowej grubości, ręcznie, z zachowaniem wymaganych spadków i rzędnych wysokościowych. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnięto grubość projektowaną – 15 cm.

W miejscach, w których widoczna jest segregacja kruszywa należy przed zagęszczeniem wymienić mieszanką na właściwością.

Następnie należy rozłożyć warstwę cementu umożliwiającą uzyskanie wytrzymałości min. Rm=5MPa lub Rm=2,5MPa (zgodnie z projektem). Natychmiast po rozłożeniu cementu wymieszać go z warstwą kruszywa recyklerem i przystąpić do jej zagęszczania.

Zagęszczanie warstw o przekroju daszkowym należy rozpoczynać od krawędzi 
i stopniowo przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej osi. Zagęszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku należy rozpoczynać od dolnej krawędzi 
i przesuwać pasami podłużnymi częściowo nakładającymi się, w kierunku jej górnej krawędzi.

Nierówności lub zagłębienia powstałe w czasie zagęszczania powinny być wyrównywane na bieżąco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunięcie mieszanki, aż do otrzymania równej powierzchni.

W miejscach niedostępnych dla walców warstwa odsączająca powinna być zagęszczana płytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zagęszczanie należy kontynuować do osiągnięcia wskaźnika zagęszczenia nie mniejszego od 1,03 według normalnej próby Proctora, przeprowadzonej według PN-B-04481. Wskaźnik zagęszczenia należy określać zgodnie z PN-S-02205.

Jako  zastępcze kryterium zagęszczenia, przyjmuje się wartość wskaźnika ukształtowania, lo≤2,2 wg PN-S-02205.

Wilgotność mieszanki podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -2% do +1% jej wartości. W przypadku, gdy wilgotność jest wyższa, kruszywo należy osuszyć przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotność mieszanki jest niższa, należy ją zwilżyć określoną ilością wody i równomiernie wymieszać.

## 5.4. Odcinek próbny

Z powodu małego  zakresu nie jest wymagany.

## 5.5. Utrzymanie warstwy ulepszonego podłoża

Warstwa ulepszonego podłoża po wykonaniu, a przed ułożeniem następnej warstwy powinna być utrzymywana w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza się ruch pojazdów koniecznych dla wykonania wyżej leżącej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wynikłych z niewłaściwego utrzymania warstwy obciąża Wykonawcę robót.

# 6. Kontrola jakości robót

## 6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00.

## 6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien przedstawić wyniki  badań mieszanki i  kruszywa  Inżynierowi. Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości kruszywa  i mieszanki określone w p. 2.3.

## 6.3. Badania w czasie robót

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych 
i zagęszczenia warstwy odcinającej podaje tablica 1.

Tablica 1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów warstwy odcinającej

| Lp. | Wyszczególnienie badań i pomiarów | Minimalna częstotliwość badań i pomiarów |
| --- | --- | --- |
| 1 | Szerokość warstwy | 1 raz |
| 2 | Równość podłużna | 1 raz |
| 3 | Równość poprzeczna | 1 raz |
| 4 | Spadki poprzeczne *) | 1 raz |
| 5 | Rzędne wysokościowe | 3 razy |
| 6 | Ukształtowanie osi w planie *) | 2 razy |
| 7 | Grubość warstwy | 3 razy |
| 8 | Zagęszczenie, wilgotność kruszywa | w 4 punktach |
| 9 | Wytrzymałość | 1 raz |

6.3.2. Szerokość warstwy

Szerokość warstwy nie może się różnić od szerokości projektowanej o więcej niż 5 cm.

6.3.3. Równość warstwy

Nierówności podłużne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą, zgodnie z normą BN-68/893104.

Nierówności poprzeczne warstwy należy mierzyć 4 metrową łatą. Nierówności nie mogą przekraczać 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy na prostych i łukach powinny być zgodne z dokumentacją projektową z tolerancją  0,5%.

6.3.5. Rzędne wysokościowe

Różnice pomiędzy rzędnymi wysokościowymi warstwy i rzędnymi projektowanymi nie powinny przekraczać +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Ukształtowanie osi w planie

Oś w planie nie może być przesunięta w stosunku do osi projektowanej o więcej niż  5 cm.

6.3.7. Grubość warstwy

Grubość warstwy powinna być zgodna z określoną w dokumentacji projektowej z tolerancją +1 cm, -2 cm.

Jeżeli warstwa, ze względów technologicznych, została wykonana w dwóch warstwach, należy mierzyć łączną grubość tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod względem grubości Wykonawca wykona naprawę warstwy przez spulchnienie warstwy na głębokość co najmniej 10 cm, uzupełnienie nową mieszanką o wymaganych właściwościach, wyrównanie i ponowne zagęszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na własny koszt. Po wykonaniu tych robót nastąpi ponowny pomiar i ocena grubości warstwy, według wyżej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zagęszczenie warstwy

Wskaźnik zagęszczenia warstwy nie powinien być mniejszy od 1,03.

Wilgotność mieszanki kruszywa w czasie zagęszczenia należy badać według PN-B-06714-17. Wilgotność mieszanki kruszywa powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją od -2% do +1%.

6.3.9. Wytrzymałość warstwy.

Wytrzymałość warstwy nie powinna być mniejsza od Rm=5MPa.

## 6.4. Zasady postępowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, które wykazują większe odchylenia cech geometrycznych od określonych w p. 6.3, powinny być naprawione przez spulchnienie do głębokości co najmniej 10 cm, wyrównane i powtórnie zagęszczone. Dodanie nowej miesznaki bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

# 7. Obmiar robót

## 7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00

## 7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy o określonej wytrzymałości i grubości.

# 8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. Podstawa płatności

## 9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00.

## 9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania warstwy odsączającej z piasku obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i rozłożenie na uprzednio przygotowanym podłożu warstwy mieszanki kruszywa o grubości i jakości określonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

- rozsypanie cementu,

- wymieszanie cementu z kruszywem za pomocą recyklera.

- wyrównanie ułożonej warstwy do wymaganego profilu,

- zagęszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy,

- oznakowanie robót.

# 10. Przepisy związane

## 10.1. Normy

| PN-B-04481 | Grunty budowlane. Badania próbek gruntu |
| --- | --- |
| PN-B-06714-17 | Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotności |
| PN-EN 13242 | Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych u budownictwie drogowym |
| BN-68/8931-04 | Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą |
| PN-S-02205 | Roboty Ziemne |

## 10.2. Inne dokumenty

STWiORB D-M.00.00.00 	Wymagania ogólne

Miesznaki niezwiązane do  dróg krajowych WT-4 2010. Wymagania Techniczne.