SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

M.18.02.01

45221000-2

DYLATACJA - WYPEŁNIENIE I ZABEZPIECZENIE PRZERW

CPV: Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli, szybów i kolei podziemnej

1. Wstęp

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych są wymagania dotyczące wykonania i odbioru uszczelnienia przerwy dylatacyjnych elementów betonowych w związku z rozbiórką istniejącego obiektu mostowego i budową przepustu w ciągu drogi powiatowej nr 3407P w miejscowości Bierzwienna Długa Wieś.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą wykonania uszczelnienia przerw dylatacyjnych i obejmują:

- nacięcie i zalanie szczelin przeciwskurczowych w gzymsach, elastyczną masą zalewową (uszczelniającą kitem trwale plastycznym),

- wykonanie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych elementów betonowych za pomocą taśm z tworzywa sztucznego naklejanych na powierzchnie betonowe (taśma wewnętrzna),

- wykonanie zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych elementów betonowych za pomocą taśm z tworzywa sztucznego naklejanych na powierzchnie betonowe (taśma zewnętrzna).

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej STWiORB są zgodne z i odpowiednimi polskimi normami oraz STWiORB D-M.00.00.00.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją Projektową, STWiORB i poleceniami Inżyniera.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STWiORB D-M.00.00.00.

2. Wyroby budowlane i materiały

2.1. Wyrobami budowlanymi i materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót według zasad niniejszych STWiORB są:

2.1.1. Kit  trwale-plastyczny.

Kit trwale – plastyczny winien spełniać wymagania Polskiej Normy lub Aprobaty Technicznej.

Kit powinien być trwały i elastyczny i nie może wchodzić w reakcje z betonem oraz być odporny na środki odladzające.

2.1.2. Styropian do wykonania przekładek oddzielających gr. 2 cm.

2.1.3. Taśma dylatacyjna PCV (typu zewnętrznego i wewnętrznego) - zgodna z Dokumentacją Projektową

Minimalne wymagania dla taśm dylatacyjnych:

- taśma dylatacyjna z PCV- P

wytrzymałość na rozciąganie – ≥8 MPa

twardość Shore’a – 75±5

wydłużenie przy zerwaniu – ≥250%

wydłużenie przy zerwaniu w temperaturze -20ºC – ≥200%

- taśma dylatacyjna z PCV z kauczukiem

wytrzymałość na rozciąganie – ≥10 MPa

twardość Shore’a – 67±5

wydłużenie przy zerwaniu – ≥350%

wydłużenie przy zerwaniu w temperaturze -20ºC – ≥250%

- taśma dylatacyjna z elastomeru

wytrzymałość na rozciąganie – ≥10 MPa

twardość Shore’a – 62±5

wydłużenie przy zerwaniu – 400%

wydłużenie przy zerwaniu w temperaturze -20ºC – 300%

Dopuszczalne tolerancje wymiarowe

szerokość: ±5%

grubość: ±0,5 mm

2.1.4. Masa trwale plastyczna

Jednoskładnikowy materiał trwale elastyczny o odkształcalności min. 25%, w zakresie temperatur -30÷+50oC, całkowicie odporny na działanie promieniowania słonecznego, oleje silnikowe i środki odladzające drogi. Materiał musi charakteryzować dobrą przyczepnością do betonu (w razie potrzeby stosować należy dedykowane primery i grunty do przygotowania powierzchni). Masa trwale plastyczna powinna posiadać aprobatę IBDiM.

3. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB D-M.00.00.00

Roboty wykonane będą ręcznie.

Do nacinania szczelin zastosować piły mechaniczne o regulowanej głębokości cięcia. Masy nakładać za pomocą pistoletów do opróżniania kartuszy.

4. Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB D-M.00.00.00.

Wyroby mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu akceptowanymi przez Inżyniera. W trakcie transportu należy zabezpieczyć je przed uszkodzeniem.

Materiały zestawu uszczelniającego należy przechowywać w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w suchym pomieszczeniu w temperaturze od 5°C do 30°C. Należy przestrzegać okresu składowania materiałów podanych w kartach technicznych. Otwarte, nie chronione rolki taśmy muszą być zużyte w ciągu 2 miesięcy.

Należy przestrzegać zasad transportu, składowania i aplikacji opisanych w aktualnych kartach technicznych producenta.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Ogólne warunki wykonania robót podano w STWiORB D-M.00.00.00.

5.2. Zakres wykonywanych robót

5.2.1. Ukształtowanie przerwy dylatacyjnej pełnej pomiędzy elementami betonowymi.

W przerwę włożyć przekładkę ze styropianu.

Taśmę dylatacyjną odpowiedniego typu (wewnętrzną na długości styku dylatacji z zasypką i gruntem, lub zewnętrzną na długości widocznej strony dylatacji) montować do deskowania zgodnie z instrukcją producenta. Podczas betonowania taśma powinna zatopić się swoimi „wąsami” w betonie. W przypadku konieczności mocowania taśmy w narożu należy ułożyć taśmę w taki sposób, aby połowa jej szerokości była na powierzchni pionowej, a połowa na poziomej. Powstałą w ten sposób fałdę w narożniku należy naciąć pod kątem 45° i zwulkanizować.

Szczegóły wykonania dylatacji pełnej wg rysunku z Dokumentacji Projektowej.

5.2.2. Nacięcie i zalanie szczelin przeciwskurczowych na gzymsach

Na górnych płaszczyznach gzymsów zwieńczających ścianki szczelne należy wykonać poprzeczne nacięcia (szczeliny) o głębokości 40 mm i szerokości 10 mm, w rozstawie co ok. 4-6 m licząc po długości gzymsu. Po wykonaniu nacięć przed naniesieniem żywicy jako nawierzchni kapy należy wypełnić szczelinę elastyczną masą zalewową lub kitem trwale elastycznym.

Szczegóły wykonania przerwy przeciwskurczowej wg rysunku z Dokumentacji Projektowej.

6. Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB D-M.00.00.00.

6.1.  Zasady kontroli

Należy sprawdzić zgodność wykonania robót z Wymaganiami Dokumentacji Projektowej i STWiORB.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, protokoły kontroli i odbioru w wytwórni itp.), potwierdzające zgodność materiałów z wymaganiami pktu 2 niniejszej specyfikacji,

- ew. wykonać własne badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, określone  w pkcie 2 lub przez Inżyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie robót

- Sprawdzeniu podlegają:

- materiały na podstawie aprobat technicznych, kart technicznych i atestów producenta, potwierdzających spełnienie cech wymaganych niniejszą STWiORB.

Wymiary taśm uszczelniających powinny być zgodne z podanymi przez producenta, z tolerancjami:

± 10% dla grubości,

± 5% dla szerokości,

- wymiary i kształt szczeliny dylatacyjnej na zgodność z dokumentacją projektową: odchylenie szczeliny od pionu nie powinno przekraczać 0,2%, szerokość szczeliny nie powinna różnić się od projektowanej o więcej niż 0,5 cm,

- stan podłoża betonowego przed nałożeniem kleju:

- powinno być zwarte, czyste, suche, wolne od zanieczyszczeń takich jak mleczko cementowe, pył, olej, tłuszcz, rdza, istniejące powłoki, impregnaty itp., suche, ewentualnie matowo-wilgotne, w wieku co najmniej 28 dni,

- stan taśm przed zamontowaniem - powinny być nieuszkodzone, suche i czyste,

- dokładność wykonania złączy zgrzewanych – zgrzane spawy należy sprawdzać końcówką wkrętaka po obydwu stronach; należy zwrócić szczególną uwagę na taśmy zgrzewane w narożu, zwracając  uwagę na szczelność i ewentualne ślady przepalenia ,

- wszelkie ewentualne uszkodzenia taśm powinny zostać naprawione,

- w trakcie robót należy na bieżąco kontrolować warunki atmosferyczne oraz przestrzeganie zasad bhp.

7. Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót jest 1 m zamknięcia szczelin dylatacji za pomocą taśm lub kitów wraz z ewentualnym nacięciem szczelin.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00.

8. Odbiór robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB D-M.00.00.00.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 dały wyniki pozytywne.

9. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STWiORB D-M.00.00.00.

Cena wykonania robót obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- zakup, transport wyrobów i materiałów niezbędnych do wykonania robót,

- wykonanie i demontaż ewentualnego rusztowania roboczego,

- oczyszczenie w strefie uszczelnienia powierzchni betonu,

- ułożenie styropianu w przerwie dylatacyjnej,

- uszczelnienie przerw dylatacyjnych taśmą dylatacyjną od strony zewnętrznej i wewnętrznej,

- nacięcie i zalanie szczeliny w gzymsach elastyczna masą zalewową,

- uporządkowanie miejsca prowadzonych robót,

- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w Specyfikacji.

10. Przepisy związane i standardy

STWiORB D-M.00.00.00 	Wymagania ogólne

Instrukcja Producenta środków uszczelniających (np. taśmy, masy trwale plastyczne).

Rozporządzenie ministra transportu i gospodarki morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 63 poz. 735 - z dnia 3.08 2000 r.)