Wpusty uliczne służą do wychwytywania i odprowadzania wód deszczowych z ciągów komunikacyjnych takich jak: ulice, chodniki, place parkingowe i zabawowe. Średnica wewnętrzna wynosi 500 mm. Połączenie wpustu z kanalizacją wykonuje się za pomocą przykanalika z rur betonowych, kamionkowych lub z tworzyw sztucznych o średnicy 150, 200 lub 250 mm. Połączenie powinno być wykonane szczelnie.

krąg pośredni KB

Krąg pośredni jest elementem łączącym podstawę wpustu z jego zakończeniem. W kręgu można zamontować przejście szczelne lub pozostawić otwór.

Elementy łączone na zaprawę betonową.

| Typ | DN [mm] | h [mm] | s [mm] | masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KB 500/500 | 500 | 500 | 60 | 120 |
| KB 500/750 | 500 | 750 | 60 | 180 |
| KB 500/1000 | 500 | 1000 | 60 | 240 |

podstawa wpustu KB

Element denny wpustu stanowi osadnik.

Elementy łączone na zaprawę betonową.

| Typ | DN [mm] | Dn [mm] | h [mm] | s [mm] | f [mm] | masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KB 500/450 DNO | 500 | Osadnik | 450 | 60 | 85 | 160 |
| KB 500/700 DNO | 500 | Osadnik | 700 | 60 | 85 | 240 |
| KB 500/950 DNO | 500 | Osadnik | 950 | 60 | 85 | 280 |

pierścień odciążający PWp

Pierścień służy do przenoszenia obciążenia z ruchu drogowego bezpośrednio na podbudowę jezdni z pominięciem wpustu.

| Typ | Dz [mm] | Dw [mm] | h [mm] | masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PWp 940/640 | 940 | 640 | 250 | 220 |

przykrywa DWp

Przykrywa stanowi zwieńczenie wpustu ulicznego.

| Typ | Dz [mm] | Dw [mm] | h [mm] | masa [kg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DWp 940/500 | 940 | 500 | 150 | 170 |